J.M.L.I. spol. s r.o., Hospodárske stredisko SPD, 922 08 Rakovice

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_tel./fax 033/7796266, 7796267\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Technický list výrobku**

**( 25/02/13 UB )**

**Výrobok: Lepiaca malta UNIVER BAU Rýchlotvrdnúca**

**C1FT - rýchlotvrdnúca cementová malta a lepidlo so**

 **zníženým sklzom**

**Charakteristika:** Priemyselne vyrábaná suchá lepiaca malta s využitím prírodných materiálov, kremičitých pieskov, cementu, prímesí a prísad s veľkosťou stredného zrna 0,25 mm.

 Vyznačuje sa rýchlym tvrdnutím, zvýšenou plasticitou a lepivosťou.

**Použitie :** Vzhľadom na svoje vlastnosti je určená na lepenie s dôrazom na vysokú rýchlost tuhnutia a tvrdnutia malty pre obklady a dlažby s vysokou mechanickou a tepelnou záťažou, ťažké a veľkoformátové prvky, na lepenie na pôvodné zhodné podklady, na podlahové kúrenie, na lepenie na tvrdený polystyrén, cementotrieskové, cementovláknité a sadrokartónové podklady, na lepenie polystyrénu a minerálnej vlny a uchytenie stavebných profilov.

**Technické údaje:** Objemová hmotnosť - min. 1500 kg/m3

Sklz : max. 0,5 mm

Prídržnosť k betónu - prvotná min. 0,5 N/mm2

 (najneskoršie po 24 hod.) - začiatočná : min. 0,5 N/mm2

 - po ponorení do vody : min. 0,5 N/mm2

 - po uložení pri vyššej teplote : min. 0,5 N/mm2

 - po zmrazovacích cykloch : min. 0,5 N/mm2

Doba zavädnutia - prídržnosť ťahom - po 10 minútach: min. 0,5 N/mm2

Spracovateľnosť : min. 10 minút

Výdatnosť: - obklad 2,5 kg/m2 pri hrúbke 3 mm

 - dlažba 4-6 kg/m2 pri hrúbke 6 mm

**Spracovanie:** Lepiaca malta sa pripraví tak, že do suchej zmesi sa pridá zámesová voda v množstve 0,18**-** 0,19 l/kg zmesi, dokonale sa premieša (doporučuje sa aktívne miešanie vŕtačkou so špirálovou vrtuľou, resp. v miešačke) a nechá sa odležať cca 3 minúty. Opäť sa premieša a možno ju nanášať na pripravený povrch.

Teplota prostredia nesmie klesnúť pod +5°C a prevýšiť +30°C.

**- 2 -**

**Balenie** Suchá lepiaca maltaje balená v papierových vreciach s polyetylénovou

**a skladovanie:** vložkou á 25 kg ukladaná na paletách á 1,2 t s dobou skladovateľnosti 12 mesiacov v suchom prostredí.

Prepravu výrobkov zabezpečovať v krytých vozidlách.

**Kvalita:** Kvalita výrobkov je overovaná v podnikovom laboratóriu a štátnou skúšobňou TSÚS Bratislava.

##### Bezpečnostné Lepiaca malta v suchom stave dráždi dýchacie cesty, preto pri manipulácii

**a hygienické**  treba používať respirátor. V mokrom stave vytvára alkalické prostredie,

**opatrenia:** preto je nutné chrániť pokožku a oči. Pri zasiahnutí očí okamžite vypláchnuť čistou vodou a ošetriť očným roztokom. V prípade rozsiahleho zasiahnutia vyhľadať lekársku pomoc.